6. 제조공정

-----------------------------------------------------------------------------

Copyright(c) Samchully Activated Carbon Co., Ltd. 2001

6-1. 탄화공정

탄소질 원료를 약 500□ 정도로 가열하면 탈수, 탈산등의 분해가 일어나서 산소결합이 끊어지며 산소가 물, 일산화탄소, 이산화탄소 등의 형태로 방출되고 휘발분은 거의 제거되는 공정으로 고정탄소가 많이 남게 된다.

6-2. 활성화공정

활성화공정은 800□1000□의 온도범위에서 일어나는 탄소의 산화반응으로 탄화물의 표면을 침식시켜 탄화물의 미세세공 구조를 발달시키는 공정이다.

일반적으로 가스활성화법에서 사용되는 수증기와 탄소의 반응기구는 다음과 같다.

C  +  H2O  □---□    C(H2O)

C(H2O)        ---□    H2  +  C(O)

C(O)           ---□    CO

제조시 활성탄의 흡착력에 영향을 주는 요인은 활성화 기체의 화학적 성질과 농도, 반응온도, 활성화 시간, 원료에 함유된 무기성분의 양과 종류 등이다.

6-3. 제조공정도(삼천리활성탄소 9단다단로)